ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

010                                                                                                                                    Антикорозійна грунтовка для металу

ТУ У 24.3-75464-064:2009

| ОПИС: | Водно-дисперсійна швидковисихаюча однокомпонентна ґрунтовка з високою адгезією до металу. |
| --- | --- |
| ПРИЗНАЧЕННЯ: | Ґрунтовка «MAGNUM 010» призначена для антикорозійного захисту чистих металевих поверхонь. Використовується як проміжне покриття в системах покриттів з водорозвинними типами фарб або самостійне покриття для консерваційного захисту на час виробництва, зберігання, транспортування металопрокату та металоконструкцій зі строком зберігання до 6 місяців (на кшталт міжопераційного ґрунту). Має у складі модифікатор миттєвої корозії. |
| ТЕХНІЧНИЙ ОПИС: |  |
| Тип сполучного | Водна дисперсія сополімерів |
| Колір покриття | Білий, чорний |
| Зовнішній вигляд покриття | Однорідне, матове покриття без сторонніх включень |
| Зважена частка нелетких речовин Об`ємна частка нелетких речовин | 50 % 30 % |
| Рекомендована товщина покриття | 60 мкм сухої плівки |
| Рекомендована товщина одного шару | 30 мкм сухої плівки чи 75 мкм мокрої плівки |
| Рекомендована кількість шарів | 2 |
| Теоретична укривність | 7,7 м2/кг або 10 м2/л (при товщині сухої плівки 30 мкм) |
| Практична укривність | Залежить від величини коефіцієнта втрат |
| Щільність грунтовки | 1,3 г/см3 |
| НАНЕСЕННЯ: |  |
| ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: | Поверхня, що ґрунтується, очищається від масла, мастила, бруду та погано пристаючих прокатної окалини, іржі, фарби та сторонніх частинок до ступеня очищення Sа 2 відповідно до Міжнародного Стандарту ISO 8501-1:2007. При очищенні невеликих (локальних) ділянок допускається ступінь очищення поверхні ручним або механізованим інструментом St 2. Контроль чистоти поверхні здійснюється відповідно до стандарту ISO 8502. Поверхня знежирюється водними технічними миючими засобами з наступним промиванням водою. |
| УМОВИ НАНЕСЕННЯ: | Ґрунтовка наноситься при температурі навколишнього середовища не нижче +10оС та відносній вологості повітря не більше 85%. Температура поверхні, що фарбується, повинна бути не менше ніж на 3оС вище, ніж точка роси. У зоні фарбування має бути забезпечена хороша циркуляція повітря. Поверхню, що фарбується, необхідно захистити від опадів. |
| ПРИГОТУВАННЯ ГРУНТУ: | Перед нанесенням ґрунтовку ретельно перемішати до однорідної маси. Розведення ґрунтовки не потрібно. При необхідності ґрунтовка розбавляється водою. Для розведення рекомендується використовувати очищену воду. |
| МЕТОД НАНЕСЕННЯ: |  |
| БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ: | РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ |
| - Діаметр сопла: | 0,013-0,017” (0,33-0,42 мм) |
| - Тиск в соплі: | Не менше 40 bar |
| - Кут розпиення: | 10о – 60о (в залежності від необхідної ширини факела) |
| - Розведення: | Не потрібне |
| ПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ: | Допустимо |
| - Діаметр сопла: | 1,5-2,2 мм |
| - Тиск: | 2-2,5 bar |
| - Розведення: | Не потрібне |
| Примітка: Допускається нанесення пензлем, валиком, зануренням або струменевим обливом |  |
| ЧАС ВИСИХАННЯ: | 20оС; 90оС. Час висихання до відлипу; 20 хв; -. Час висихання до ступеню 3; 1 год; 15 хв. Час до нанесення наступного шару; 1 год; 15 хв. Час висихання може змінюватись в залежності від вологості повітря та інтенсивності повітрообміну в зоні сушіння. У процесі сушіння слід виключити різке зниження температури, щоб уникнути конденсації вологи на пофарбованій поверхні. Перед гарячою сушкою покриття необхідно витримати щонайменше 15 хвилин за нормальної температури +20оС і вологості трохи більше 85%. |
| ВИТРИМКА ДО НАНЕСЕННЯ НАСТУПНОГО ЛКМ: | Перед нанесенням на поверхню грунтовки водно-дисперсійного ЛКМ, покриття для грунту витримується протягом 1 години. При нанесенні на ґрунтовку органорозчинного ЛКМ, ґрунтувальне покриття витримують протягом 24 годин. |
| ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ: | Відразу після нанесення обладнання необхідно промити водою від залишків грунтовки. |
| ЗБЕРІГАННЯ: | Ґрунтовка зберігається в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче +5ºС і не вище +35ºС, захищеної від прямого сонячного світла. Берегти від замерзання! Гарантійний термін зберігання ґрунтовки – 12 місяців. |
| ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ: | Грунтовка «MAGNUM 010» є екологічно чистим, пожежо-, вибухобезпечним матеріалом та призначена для нанесення професійними фахівцями для промислових потреб та відповідно до рекомендацій, наведених у цій технічній інформації. При роботі з грунтовкою необхідно дотримуватися стандартних запобіжних заходів при роботі з рідкими лакофарбовими матеріалами: - Уникати попадання ґрунтовки в очі та на шкіру, Для захисту очей та шкіри необхідно застосовувати захисний одяг, рукавички, окуляри, маски тощо. -Забезпечити необхідну вентиляцію ділянок виробництва фарбування. - У разі попадання ґрунтовки на шкіру необхідно негайно зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом або використовувати спеціальні очищувачі шкіри. Розчинники та розріджувачі фарб не застосовувати. При попаданні ґрунтовки в очі необхідно ретельно промити їх чистою проточною водою протягом принаймні 10 хвилин, розсунувши повіки. За потреби звернутися за допомогою до лікаря. |
| Ця технічна інформація є результатом тестів та практичного досвіду застосування матеріалу. Неправильне застосування матеріалу не гарантує якість та термін служби покриття. У будь-якому разі остаточне застосування матеріалу має бути узгоджене із фахівцями ТОВ ПП «ЗІП». Технічна інформація на цей продукт може бути змінена без попередження |  |

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП»

Українa, м. Кам'янське, вул. Широка 107-А

Тел.: (067)630-46-82

(067)562-25-06

(098)181-18-98

www.zip.ua