ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

015Т

Грунтовка антикорозійна

ТУ У 24.3-21875464-067:2009

| ОПИС: | Товстошарова однокомпонентна швидковисихаюча ґрунтовка з фосфатом цинку на основі модифікованої алкідної смоли з коротким часом висихання та високою адгезією до металевих поверхонь. |
| --- | --- |
| ПРИЗНАЧЕННЯ: | Грунтовка призначена для антикорозійного захисту металевих конструкцій, деталей та вузлів машин та обладнання, сільгосптехніки. Має короткий час висихання, що дозволяє значно скоротити процес отримання комплексного покриття. Дозволяє проводити фарбувальні роботи при температурі навколишнього середовища до -10°С. Наявність у складі фосфату цинку дозволяє пригнічувати корозійні процеси. Дозволяє отримати велику товщину за одне нанесення (75-125 мкм) та скоротити час отримання потрібної товщини покриття. |
| ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Тип основи | Модифікована алкідна смола |
| Колір | Сірий, червоно-коричневий, бежевий, білий, чорний |
| Зовнішній вигляд | Однорідне матове покриття |
| Масова частка нелетких речовин | 70-72 % |
| Об’ємна частка нелетких речовин | 52±1 % |
| Час висихання до ступеню 3 (20±2)0С : | не більше 45 хвилин |
| Рекомендована товщина шару | 75-125 мкм сухої плівки, що відповідає 145-240 мкм мокрої плівки |
| Теоретична покривність | 5 м2/кг або 6,9 м2/л (при товщині сухої плівки 75 мкм) |
| Практична покривність | Залежить від величини коефіцієнта втрат |
| Щільність | 1,4 г/см3 |
| НАНЕСЕННЯ: |  |
| ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: | Всі поверхні, що фарбуються, повинні бути чистими, сухими і очищеними від забруднень. До нанесення лакофарбового покриття всі поверхні повинні бути оглянуті та оброблені відповідно до ДСТУ ISO 8504:2015. Ремонт дефектів поверхні: Бризки від зварювання, зварювальний грат, прокатна окалина, іржа повністю видаляються з поверхні. Підрізи та сліди від розпилювання, фрезерування тощо. повинні бути оброблені механічним інструментом не нижче Р3 (ДСТУ ISO 8501-3:2015). Гострі кути, відколи та зазубрини згладжуються шліфувальним диском на радіус не менше 2 мм. Виїмки (біля зварювального шва), що досягають 0,8 мм і більше в глибину запаюються або шліфуються. Зварювальні порожнечі заповнюються зварюванням та згладжуються шліфувальним диском. Нерівні зварювальні шви, що накладаються один на одного, зварювальні кромки з гострими борознами, поверхні, різані газом, повинні бути згладжені також шліфувальним диском. Нерівність поверхні не має перевищувати 2 мм. |
|  | Знежирення та промивання поверхні: З поверхні обов'язково видаляються масляні, жирові забруднення та неорганічні солі. Знежирення можна проводити за допомогою ганчірки або щіток змочених в органічному розчиннику. Також можна ефективно знежирювати поверхню, використовуючи розчини водних ПАР на лужній основі або побутові миючі засоби. Для зменшення кількості сольових забруднень слід використовувати спочатку кислотний очищувач, а потім лужний. Перший перетворює та видаляє з поверхні хлоридні та сульфатні солі, а другий – амонієві. При використанні для знежирення водних розчинів ПАР поверхня після очищення промивається чистою водопровідною водою. Для найефективнішого очищення необхідно застосовувати апарати високого тиску (типу KÄRCHER). Вода для очищення повинна бути прийнятної якості, щоб не забруднювати поверхню, що очищається. |
|  | Очищення та знепилення: Поверхня, що підлягає фарбуванню, має бути повністю очищена за допомогою струминної обробки. Рекомендований ступінь очищення не нижче Sа 2 відповідно до Міжнародного Стандарту ДСТУ ISO 8501-1:2015. При очищенні струминним методом потрібно застосовувати відповідний абразив та дотримання тиску у випускному отворі не нижче 7 бар. Всі роботи на територіях, що примикають, які можуть негативно позначитися на якості струминного очищення, повинні бути закінчені або призупинені на час струминного очищення. Необхідно уникати конденсації вологи на оброблюваній поверхні під час очищення. Температура оброблюваної поверхні повинна бути мінімум на 3°С вище за точку роси. Відносна вологість у зоні обробки повинна бути не вищою за 85%. Щоб уникнути забруднення абразиву і, відповідно, поверхні, що очищається, до котлів для струминного очищення необхідно забезпечити доступ чистого повітря, а також забезпечити повітряні компресори ефективними водними і масляними фільтрами. Рекомендується встановити на апарат струминного очищення два водяні сепаратори для гарантованого доступу зневодненого повітря в абразивну камеру. Абразив слід зберігати у сухому місці. Поверхня перед струминним очищенням має бути сухою (не більше 4% води), чистою і без уламків. Очищення та підготовка поверхні вважається закінченою, коли з поверхні, що пройшла струминне очищення, буде видалено пил та абразивні частинки, які могли осісти на поверхню. Для видалення пилу та абразивних частинок рекомендується використовувати чисту щітку із жорсткою щетиною, а потім вакуумне очищення. Знепилювання слід проводити зверху вниз, поки пил після очищення щіткою не буде видалено вакуумним очищенням на нижніх або підлогових секціях. Відповідне очищення також можна застосувати і до лісів. Планки лісів мають бути очищені вакуумом та перевернуті. Відкриті кінці трубних частин та труб повинні бути накриті. Визначення пилу, що залишився на поверхні після вакуумного очищення, здійснюється згідно з Міжнародним Стандартом ISO 8502-3:2017 (Додаток 1). Допускається ступінь очистки St 2 (ручна очистка механічним способом), але при цьому знижується строк служби комплексного покриття. |
| УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ: | Грунтовка «MAGNUM 015Т» наноситься на поверхню відразу після її очищення. Рекомендована температура при нанесенні щонайменше +5°С і трохи більше +30°С. Можливе нанесення ґрунтовки при температурі до -10°С, при цьому температура поверхні повинна бути мінімум на 3°С вище, ніж точка роси повітря. |
| РЕКОМАНДАЦІЇ ПРИ НАНЕСЕННІ: | Перед застосуванням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати. Грунтовк має готову в'язкість до застосування, проте при необхідності грунтовку розбавляють. Для розведення використовують спеціальний розчинник MAGNUM-2, ксилол або сольвент. При нанесенні ґрунтовки в першу чергу фарбуються місця зварювальних швів, вирізів, кромок та інші важкодоступні місця за допомогою пензля. Товщина мокрого шару ґрунтовки вимірюється за допомогою калібрувальної гребінки, а товщина сухої плівки – за допомогою електронного товщиноміра. Рекомендована товщина сухої плівки за одну технологічну операцію повинна становити 75-125 мкм. |
| СПОСІБ НАНЕСЕННЯ: |  |
| БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ: | Рекомендуется |
| - Діаметр сопла: | 0,013-0,021” (0,33-0,53 мм) |
| - Тиск | 150 - 250 bar |
| - Кут розпилення: | В залежності від необхідної ширини факелу |
| - Розведення: | Не потребує. При необхідності до 10% (по об’єму) розчинником «MAGNUM-2», сольвентом або ксилолом |
| ПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ: | Застосовується |
| - Рабоча в’язкість: | 30-35 с, ВЗ-246 4 мм, 20оС |
| - Розведення: | 10-20% розчинником «MAGNUM-2», ксилолом або сольвентом в залежності від температури середовища |
| - Діаметр сопла: | 1,5-1,8 мм |
| - Тиск: | 2,5-3 bar |
| ПЕНЗЛЬ/ВАЛИК: | Рекомендується для невеликих площ, включаючи фарбування зварних швів, вирізів, країв та важкодоступних місць. |
| ЧАС ВИСИХАННЯ: | Час висихання залежить від температури, вологості, товщини плівки та циркуляції повітря у зоні фарбування. Нижче наведені дані отримані при нанесенні методом пневматичного розпилення: - Рекомендована товщина плівки (75 мкм сухої плівки*) - Достатня вентиляція -5оС; +5оС; +20оС. Час висихання на дотик, хвилин; 30; 15; 10. Час висихання до ступеню 3, хвилин; 120; 45; 30. Час до нанесення наступного шару, хвилин; 150; 90; 60. *При нанесенні більших товщин інтервали висихання збільшуються |
| ОЧИСТКА ОБЛАДНАННЯ: | Відразу після нанесення обладнання необхідно ретельно промити від залишків ґрунт-емалі. Для очищення та промивання інструменту можна використовувати розчинники MAGNUM-2, сольвент, ксилол або номерні розчинники. |
| ЗБЕРІГАННЯ І УПАКОВКА: | Зберігати у сухому прохолодному місці з гарною вентиляцією. Гарантійний термін зберігання у герметично закритій заводській тарі – 12 місяців. |
| ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: | Цей продукт призначений для нанесення професійними фахівцями для промислових потреб та відповідно до рекомендацій, наведених у цій технічній інформації. Мінімальні вимоги техніки безпеки під час роботи з ґрунтовкою: - Уникати попадання ґрунтовки в очі та на шкіру, Для захисту очей та шкіри необхідно застосовувати захисний одяг, рукавички, окуляри, маски тощо. - Забезпечити необхідну вентиляцію ділянок виробництва фарбування. - У разі попадання ґрунтовки на шкіру необхідно негайно зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом або використовувати спеціальні очищувачі шкіри. Розчинники та розріджувачі фарб не застосовувати. При попаданні ґрунтовки в очі необхідно ретельно промити їх чистою проточною водою протягом принаймні 10 хвилин, розсунувши повіки. Відразу звернутися по допомогу до лікаря. - Ґрунтовка відноситься до легкозаймистих матеріалів. Не допускати на ділянках фарбування паління та використання відкритого полум'я. |
| Ця технічна інформація є результатом тестів та практичного досвіду застосування матеріалу. Неправильне застосування матеріалу не гарантує якість та термін служби покриття. У будь-якому разі остаточне застосування матеріалу має бути погоджене із фахівцями ТОВ ПП «ЗІП». Технічна інформація на цей продукт може бути змінена без попередження. ТОВ Промислове підприємство «ЗІП» Україна, м. Кам’янське вул. Широка 107-А |  |