ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

емаль 760

| ТИП ПОКРИТТЯ | Однокомпонентна швидковисихаюча акрилова емаль на органічних розчинниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ | використовується для отримання атмосферостійкого покриття, в тому числі в хімічно забруднених середовищах. Застосовується як самостійне покриття для оцинкованих поверхонь, бетону та в комплексі з антикорозійними ґрунтами для фарбування металоконструкцій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ | - Відмінна адгезія до оцинкованих поверхонь; - Висока стійкість до ультрафіолету; - Відмінна стійкість до впливу атмосфери; - Відмінний розлив; - Можливість нанесення при температурах від 0°С - Тиксотропна, з можливістю нанесення ТСП до 120 мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНІЧНИЙ ОПИС | Колір покриття |  |  |  |  | каталог RAL, підбір по зразку замовника |  |  |  |  |
|  | Зовнішній вигляд |  |  |  |  | напівматовий |  |  |  |  |
|  | Об’ємний сухий залишок, % |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Час висихання на дотик при +25°С |  |  |  |  | 20 хвилин |  |  |  |  |
|  | Можливість обробки при +25°С |  |  |  |  | 2 години |  |  |  |  |
|  | Час до повної полімерізації +25°С |  |  |  |  | 7 діб |  |  |  |  |
|  | Щільність |  |  |  |  | 1,2±0,02 |  |  |  |  |
|  | Товщина шару за одну операцію, мкм |  |  |  |  | 40-120 мкм |  |  |  |  |
|  | Об’єм летких органічних речовин (VOC) |  |  |  |  | 491 г/л |  |  |  |  |
| ВИТРАТИ |  |  |  |  | Мінімум |  |  | Стандарт |  | Максимум |
|  | Товщина сухої плівки, ТСП |  |  |  | 40 |  |  | 80 |  | 120 |
|  | Товщина мокрої плівки, ТМП |  |  |  | 90 |  |  | 178 |  | 267 |
|  | Теоретичні витрати г/м2 |  |  |  | 107 |  |  | 213 |  | 319 |
|  | Теоретичні витрати м2/кг |  |  |  | 9,38 |  |  | 4,69 |  | 3,13 |
|  | *практичні витрати залежать від умов нанесення, типу конструкції, шорсткості поверхні та методу нанесення. Втрати можуть складати від 5% до 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УМОВИ НАНЕСЕННЯ |  |  | Мінімум |  |  |  | Оптимально |  |  | Максимум |
|  | Температура повітря |  | 0°С |  |  |  | +25°С |  |  | +35°С |
|  | Температура поверхні |  | 0°С |  |  |  | +25°С |  |  | +35°С |
|  | Точка роси |  | На 3°С нижче температури поверхні |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відносна вологість повітря |  | Не більше 85% |  |  |  |  |  |  |  |
| ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ | Поверхні, що підлягають фарбуванню повинні бути сухими та чистими. Перед струминним очищенням з поверхні обов'язково видаляються масляні, жирові забруднення та неорганічні солі за допомогою ганчірки з розчинником. Підготовка металу відбувається у відповідності до ДСТУ ISO 8501 мінімум до ступеню St 2. При нанесенні на старі лакофарбові покриття необхідно попередньо перевірити сумісність грунт-емалі на невеликій площі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛУ | Емаль ретельно перемішується у заводській тарі до гомогенного стану. При потребі додати розчинник згідно рекомендацій в кількості 5-20%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |  |  |  | Розчинник |  |
|  | +25-35°С |  |  |  |  |  |  |  | MAGNUM-3 |  |
|  | +15-25°С |  |  |  |  |  |  |  | MAGNUM-2 |  |
|  | До +15°С |  |  |  |  |  |  |  | MAGNUM-4 |  |
| СПОСІБ НАНЕСЕННЯ | Для нанесення рекомендуються методи повітряного та безповітряного розпилення. Допускається нанесення пензлем та валиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повітряне розпилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Діаметр сопла: |  |  |  |  |  |  |  | 1,3-2,0 мм |  |
|  | Тиск: |  |  |  |  |  |  |  | 3-5 bar |  |
|  | Робоча в’язкість: |  |  |  |  |  |  |  | 20-30 сек |  |
|  | Розведення: |  |  |  |  |  |  |  | 5-15% |  |
|  | Безповітряне розпилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Діаметр сопла: |  |  |  |  |  |  |  | 0,015-0,021” (0,43-0,53 мм) |  |
|  | Тиск: |  |  |  |  |  |  |  | 130-200 bar |  |
|  | Розведення: |  |  |  |  |  |  |  | 0-5% |  |
|  | *При нанесенні емалі насамперед фарбуються місця зварювальних швів, вирізів, кромок та інші важкодоступні місця за допомогою пензля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАС ВИСИХАННЯ | Товщина 160 мкм ТМП | +5°С |  | +10°С |  |  |  |  | +20°С | +30°С |
|  | Сухий на дотик | 2 год |  | 1 год |  |  |  |  | 20 хв | 10 хв |
|  | Можливість обробки | 12 год |  | 4 год |  |  |  |  | 2 год | 1 год |
|  | Нанесення наступного шару | 12 год |  | 4 год |  |  |  |  | 2 год | 1 год |
|  | Повна полімерізація | 7 діб |  | 7 діб |  |  |  |  | 7 діб | 7 діб |
|  | *Допускається нанесення емалі методом «мокрий по мокрому». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЧИСТКА ОБЛАДНАННЯ | Відразу після нанесення необхідно ретельно промити обладнання від залишків емалі. Для очищення та промивання інструменту можна використовувати розчинники MAGNUM-2, ксилол, 647, 650. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ | Зберігати у сухому прохолодному місці з гарною вентиляцією. Гарантійний термін зберігання у герметично закритій заводській тарі – 24 місяці. Грунт-емаль поставляється комплектно у металевих відрах та банках у заданому співвідношенні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ | Грунт-емаль призначена для нанесення професійними фахівцями для промислових потреб та відповідно до рекомендацій, наведених у цій технічній інформації. Мінімальні вимоги техніки безпеки під час роботи з емаллю: - Уникати потрапляння емалі в очі та на шкіру, для захисту очей та шкіри необхідно застосовувати захисний одяг, рукавички, окуляри, маски тощо. - Забезпечити необхідну вентиляцію ділянок виробництва фарбування. - У разі попадання емалі на шкіру необхідно негайно зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом або використовувати спеціальні очищувачі шкіри. Розчинники та розріджувачі фарб не застосовувати. При попаданні емалі в очі необхідно ретельно промити їх чистою проточною водою протягом принаймні 10 хвилин, розсунувши повіки. Після чого відразу ж звернутися по допомогу до лікаря. - грунт-емаль відноситься до легкозаймистих матеріалів. Не допускати на ділянках фарбування куріння та використання відкритого полум'я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ця технічна інформація є результатом тестів та практичного досвіду застосування матеріалу. Неправильне застосування матеріалу не гарантує якість та термін служби покриття. У будь-якому разі остаточне застосування матеріалу має бути узгоджене із фахівцями ТОВ ПП «ЗІП». Технічна інформація на цей продукт може бути змінена без попередження www.zip.ua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |